附件：

**安徽三联学院亿华校区校门装饰工程**

**施工说明**

**一、现状**

现有大门石材外挂龙骨架需拆除，主体结构表面需清洁、找平。

**二、主体结构装饰**

主体结构左起三号柱与四号柱、五号柱与六号柱之间（宽约2.25米，深约0.4米，高约6米)按规范要求砌筑实体墙填充（与柱齐平）。真石漆厚度不少于3mm，真石漆、涂料外饰面均应设置竖向、横向间距不大于6000的分格缝，缝宽8~10,并采用柔性、耐候的防水材料勾缝。真石漆推荐品牌：多乐士、安徽本雅明、立邦。

无保温真石漆外墙做法自内向外依次为：

1、基层墙体；

2、界面处理（喷浆）；

3、20厚1:3 水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂；必须分遍完成（每次粉刷厚度＜10mm），找平压实抹光；

4、1.5厚JS防水涂料；

5、3厚粘结砂浆；（以下由专业厂家配合）

6、满批外墙腻子2遍；

7、外墙抗碱底漆1遍；

8、着色质感中涂2遍；

9、哑光罩面漆1遍。

**三、透光天棚安装**

大门东西侧主体结构间安装透光天棚（长度同大门整体尺寸），主龙骨为热镀锌方管，间隔800mm/档，两头与预埋板焊接，预埋板用膨胀螺栓与主体结构固定，主龙骨上方采用橡胶垫层，铺8+1.14Pvb+8钢化夹胶玻璃，四周与墙体接缝处及玻璃之间缝隙采用耐候密封胶处理。